INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

ŻYWICA BEZBARWNA RESIN DECALS

- MIESZAJ ŻYWICĘ OKOŁO 5 MINUT PRZED KAŻDYM ZASTOSOWANIEM!

- NIE ROZCIEŃCZAJ ŻYWICY Z WODĄ!

- APLIKUJ ŻYWICĘ W TEMPERATURZE OD 10  DO 25 STOPNI.

- PRZED APLIKACJĄ OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ Z WSZELKICH NIECZYSTOŚCI.

- APLIKUJ ZA POMOCĄ PĘDZLA  LUB WAŁKA Z DŁUGIM WŁOSIEM.

- PRZECHOWUJ ŻYWICĘ W ZACIENIONYM MIEJSCU I TEMPERATURZE POKOJOWEJ.

- SZCZELNIE ZAMKNIĘTY PRODUKT MOŻESZ STOSOWAĆ  PRZEZ 12 MIESIĘCY

OD DATY PRODUKCJI.

- NANOŚ TYLKO CIEŃKIE WARSTWY W ODSTĘPACH MINIMUM 3H.

- PAMIĘTAJ, W PRZYPADKU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, CZAS SCHNIĘCIA MOŻE

SIĘ WYDŁUŻYĆ.

- NARZĘDZIA CZYŚĆ LETNIĄ WODĄ.

- CHROŃ POWIERZCHNIĘ PRZEZ 24H PO APLIKACJI  PRZED DESZCZEM, MROZEM

I UŻYTKOWANIEM.

- W PRZYPADKU BARWIENIA ŻYWICY, PAMIĘTAJ ABY OSTATNIĄ WARSTWĘ APLIKOWAĆ

W WERSJI BEZBARWNEJ.

- W ZALEŻNOŚCI OD CHŁONNOŚCI PODŁOŻA, I OKREŚLONEGO EFEKTU DEKORACYJNEGO NANIEŚ MINIMUM DWIE WARSTWY ŻYWICY.

- ZANIM PRZYSTĄPISZ DO APLIKACJI ŻYWICY NA CAŁEJ POWIERZCHNI, WYKONAJ WCZEŚNIEJ PRÓBĘ W MAŁO WIDOCZNYM MIEJSCU. OKREŚL ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC I WYMAGANY EFEKT DEKORACYJNY.

- ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ  PRODUKTU, ORAZ SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI

NA STRONIE :   WWW.RESINDECALS.COM

- JEŻELI MASZ DODATKOWE PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM TECHNICZNYM POD NUMEREM TELEFONU   +48 662 399 802